	品名
	规格尺寸（±5mm）
（长*宽*高）
	配置参数

	餐桌
	直径3.2米，高度0.75米
	1、台面为人造大理石，实木多层内镶岩板，内部钢架结构。

2、基材：多层实木板，甲醛释放限量（干燥器法）E0≤0.2mg/L，甲醛释放限量（1m³气候箱法）E1≤0.020mg/m³，静曲强度试件合格率≥100%，弹性模量试件合格率≥100%，胶合强度试件合格率≥100%，符合GB/T9846-2015普通胶合板。

3、白乳胶：总挥发性有机物≤35g/L,未检出甲苯、二甲苯、苯等有害物质，游离甲醛≤0.1g/kg。

4、配件：含电动转盘，优质五金配件。

5、油漆：VOC含量≤614g/L，苯含量≤0.001%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤18%，多环芳烃总和含量(限萘、蒽)≤0.1mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)]≤0.01%。
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	餐椅
	长560*宽580*高850mm
	规格尺寸：560*580*850mm
1、面料采用环保PU皮，皮面光泽度好，透气强，柔软而富于韧性，经液态浸色及防潮、防污处理；

2、曲木座板：依据人体工学原理设计，采用≥1.5mm夹板，夹板≥7层垫压成型，加厚加强型成型板材，板材承受压力≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理；

3、座背垫采用高密度泡棉，经精选裁剪，直接包面，沉稳舒适，具有回力好，经久耐用的特性；

4、木扶手面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，脚架采用优质钢管；

5、采用硬木木方经烘干处理,吸水膨胀率≤9%，经防虫、防腐等化学处理，结构稳固结实；

6、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
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	备餐柜
	长1200mm*宽400mm*高800mm
	规格尺寸：1200*400*800mm

1、台面基材 多层实木板：含水率：5～16%；握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；抗冲击性能：无裂纹、无破损，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求；抗霉菌性能：树脂枝孢霉、可可毛球二孢、寄生曲霉防霉菌等级达到0级；抗细菌性能：白色葡萄球菌、丙酸杆菌、牙龈卟啉单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌、白色假丝酵母抗细菌率均≥90.00%；总挥发性有机化合物(TVOC)释放率(72h)≤0.50mg/m2·h；甲醛未检出、乙醛未检出、丙烯醛未检出。

2、水性漆：总铅(Pb)含量≤90mg/kg；可溶性重金属含量（镉(Cd)含量≤75mg/kg、铬(Cr)含量≤60mg/kg、汞(Hg)含量≤60mg/kg）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲 苯、二甲苯 (含乙苯)]≤250mg/kg。

3、螺丝：中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、乙酸盐雾试验耐腐蚀等级≧9级。
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